项目榜单

| 榜单名称 | 面向大批量低成本生产的高强铝合金热冲压成形与快速时效强化工艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 汽车制造及零部件领域车身系统 |  |  |
| 启动时间 | 2023年1月 | 计划完成时间 | 2025年12月 |
| 榜单具体内容 | 技术方案：针对沉淀相析出缓慢、时效处理长达数小时的技术瓶颈，提出一种复杂薄壁7000系高强铝合金构件热冲压成形与快速时效强化的新工艺，通过研究基于GPII区的7000系高强铝合金微观组织形成条件与演化规律，揭示材料在该状态下的快速时效强化机制，构建基于多物理变量的粘塑性本构与时效强化模型，精准调控7000系高强铝合金热冲压成形下的塑性变形与宏微观性能演化，大幅缩短时效周期，提高机械性能，为实现复杂薄壁高强铝合金构件在节能汽车、新能源汽车等运载工具上的大规模应用提供理论与模型支撑。 技术性能指标：成形周期缩短至1分钟内、时效周期缩短至1小时内、抗拉强度提高至580MPa以上（≈T6态下性能）。 设施设备：热模拟机、硬度仪、加热炉、万能试验机、自动化热冲压机、扫描电子显微镜、电子背散射仪、透射电子显微镜、X射线衍射仪、三维扫描仪。 核心技术：由数控单元、接触加热单元、传送单元、时效处理单元和冲压机集成的自动化冲压系统，满足最高150℃/s的加热速率、600℃的成形温度、400 mm/s的传送和冲压速度、50MPa的合模压强。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 数据表明，汽车车身自重约消耗70%的燃油，若整车重量减低10%，燃油消耗率可提高6%-8%。铝合金的应用最高可以实现白车身减重50%，进而减少20%-25%的油耗，以及28%-35%的二氧化碳排放；其在新能源汽车上的应用，可以提高35%的续航能力。目前，美国、日本和欧洲的一些发达国家已经把铝合金作为汽车轻量化的主要材料，并推动了全球车用铝合金件市场的快速发展。预计到2030年，全球车用铝合金销量将达到1635万吨、产值将达到3000亿欧元、需配套热冲压生产线约150条。 我国铝资源丰富，产量居世界第一，但铝合金成形制造尚处于初始阶段。在欧美等发达国家，平均每一辆乘用车上的用铝量就达到145公斤，而在我国只有100公斤左右。与国际相比，我国现在轿车总质量偏高8%以上，商用车偏高10-15%。在“十三五”期间，我国汽车轻量化铝材市场年均增长率在20%左右。为进一步推动车用铝合金的快速发展，“十四五”将高强轻质铝合金的产业化应用列为核心技术攻关工程之一。届时，我国汽车工业总产值超过5万亿元人民币，其中车用铝合金制造行业每年蕴藏着1.7万亿的市场空间。 然而，国内年销售2000万规模以上的车用铝合金生产商有1.3万家，其中仅有7家入榜《2020全球汽车零部件配套供应商100强》。例如，蔚来汽车ES8全铝车身原材料由美国诺贝丽斯提供，零件由瑞典AP&T成形制造，这表明车用铝合金零件的国产化水平亟待提高。作为节能汽车和新能源汽车的共性核心技术，铝合金轻量化制造产业存在巨大的市场机遇。鉴于此，亟待提出复杂薄壁高强铝合金构件热冲压成形与快速时效强化工艺，旨在将热冲压成形周期缩短至1分钟内、时效周期缩短至1小时内、抗拉强度提高至580MPa以上（≈T6态下性能），为实现铝合金在汽车上的大规模应用奠定坚实的理论基础，因而具有广泛的应用前景。 |  |  |