项目榜单

| 榜单名称 | 高能量密度磷酸锰铁锂正极材料关键技术开发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动 时间 | 2023年9月 | 计划 完成时间 | 2025年9月 |
| 榜单具体内容 | （一）相关技术方案 在高能量密度磷酸锰铁锂正极材料生产工艺上选择更适合大规模生产的高温固相法，分为以下步骤： - 将磷源、碳源、锰源、铁源、锂源以纯水为溶剂混合均匀、研磨细化； - 对上述混合物进行喷雾造粒、干燥，得到磷酸锰铁锂前驱体； - 将所制备的前驱体进行高温烧结，即完成磷酸锰铁锂的制备。 根据前期研究初步选择锰铁比为6：4，但是高的锰铁比意味着更高的能量密度，因此，探索性能稳定的高锰含量的LMFP对商业应用具有重要意义。本项目所用铁源来自三氧化二铁、氧化亚铁、四氧化三铁、氢氧化铁、草酸亚铁中的一种或多种；所用磷源选自磷酸、磷酸二氢锂中的至少一种；所用锰源来自一氧化锰、碳酸锰、草酸锰、四氧化三锰或三氧化二锰中的一种或多种；所用锂源选自碳酸锂、氢氧化锂和磷酸二氢锂中的一种或多种；所用碳源选自葡萄糖、蔗糖、纤维素或聚乙二醇中的一种或多种；溶剂选自纯水、乙醇或异丙醇中的一种或多种。 与现有的磷酸铁锂生产工艺相比，磷酸锰铁锂的制备工艺差别不大，但需要多补充锰源，而锰的导电性较差，难以加工，需要进行对配方和工艺进行专注的定向研发，对企业的生产技术提出更高要求。参考德方纳米公告，其新型磷酸盐系正极材料主要做了两项调整和优化：（1）引入高电位离子，提高了放电电压平台；（2）一次粒径控制：新型磷酸盐系正极材料一次烧结后采用高强粉碎工艺，使得一次粒径较纳米磷酸铁锂更细。 （二）技术性能指标及产业化指标 - 建立满足磷酸铁锂生产要求的锂源、铁源、磷源新型材料体系的生产线，生产1吨磷酸锰铁锂所需锂源、锰源、铁源、磷源合计综合能耗≤1080 kgce； - 制备得到兼具高压实和高能量密度的磷酸铁锰锂正极材料，压实密度≥2.45 g/cm3，0.1C比容量≥156 mAh/g，1C / 1C循环3000周容量保持率≥80%；产品性能出具第三方检测机构检测报告。 - 核心技术形成4项以上发明专利，建成万吨级产业化制备示范装置1套，项目成果通过行业协会鉴定达到国内先进水平，形成国家、行业或团体标准至少1项； - 项目期内将新增销售收入10000万元，新增利税860万元。 - 主要设施设备及配套条件 全自动配料系统、分散釜、溶解槽、储罐、计量罐、反应釜、陈化釜、超细机械粉碎机、DCS控制系统、立式/压滤机、砂磨机、喷雾干燥设备、管道炉、气流粉碎机、过筛机、除磁机、批混机、打包机等。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 在“碳达峰，碳中和”政策背景下，科技创新是实现经济社会发展和落实双碳政策的关键。为了有效减少化石能源燃烧引起的碳排放，高能量密度锂离子电池正极材料的体系及加工工艺亟需统筹优化。本项目面向新能源储能电池对正极材料产业的需求，以高能量密度磷酸锰铁锂为导向，以“原子经济”性为原则，以降低产业链的能耗、物耗为目的，旨在开发绿色低碳、高压实密度、高容量锂离子电池正极材料磷酸锰铁锂合成技术，解决高能量密度锂离子电池的需求的同时，实现磷酸锰铁锂电池能量密度超240 Wh/kg，推动新能源储能行业转型升级。 磷酸锰铁锂兼具磷酸铁锂安全性和三元材料高能量密度的优点，可有效解决现有锂离子电池安全性和能量密度的问题。本项目的实施，将突破主流锂离子电池正极磷酸铁锂和三元材料技术，极大地提升磷酸锰铁锂技术成熟度，使其高效应用在军工、航天、汽车、船舶、储能等重点工程上，填补国内空白，形成行业技术革新，使得我国重大高端装备制造业能力跃上新台阶，带动上下游相关产业的发展。预计2025年，磷酸锰铁锂电池需求量超234 GWh，磷酸锰铁锂正极材料的需求量超46.8万吨，正极材料市场空间为374.4亿元。本项目期内将新增磷酸锰铁锂正极的销售收入10000万元，新增利税860万元。 |  |  |