江门市新会区无纺布产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：10米（其中备样5米）

二、主要检验项目及检验项目属性划分

# （一）非织造布检验项目（执行FZ/T 64012-2013）标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位面积质量偏差率 | GB/T 24218.1-2009 |  | ● |  | ● |  |
|  | 单位面积质量变异系数 | GB/T 24218.1-2009 |  | ● |  | ● |  |
|  | 断裂强力（纵向、横向） | GB/T 24218.3-2010 |  | ● |  | ● |  |
|  | pH值 | GB/T 7573-2009 |  | ● |  | ● |  |

# （二）非织造布检验项目（执行FZ/T 64052-2014卫生产品用）标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位面积质量偏差率 | GB/T 24218.1-2009 |  | ● |  | ● |  |
|  | 纵向断裂强力 | GB/T 24218.3-2010 |  | ● |  | ● |  |
|  | 横向断裂强力 | GB/T 24218.3-2010 |  | ● |  | ● |  |
|  | pH值 | GB/T 7573-2009 |  | ● |  | ● |  |

# （三）非织造布检验项目（执行FZ/T 64005-2021）标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位面积质量偏差率 | GB/T 24218.1-2009 |  | ● |  | ● |  |
|  | 单位面积质量变异系数 | GB/T 24218.1-2009 |  | ● |  | ● |  |
|  | 纵向断裂强力 | GB/T 24218.3-2010 |  | ● |  | ● |  |
|  | 横向断裂强力 | GB/T 24218.3-2010 |  | ● |  | ● |  |
|  | pH值 | GB/T 7573-2009 |  | ● |  | ● |  |

# （四）非织造布检验项目（执行FZ/T 64034-2014）标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位面积质量偏差率 | GB/T 24218.1-2009 |  | ● |  | ● |  |
|  | 纵向断裂强力 | GB/T 24218.3-2010 |  | ● |  | ● |  |
|  | 横向断裂强力 | GB/T 24218.3-2010 |  | ● |  | ● |  |
|  | 纵、横向断裂伸长率 | GB/T 24218.3-2010 |  | ● |  | ● |  |

# （五）非织造布检验项目（执行FZ/T 64033-2014）标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位面积质量偏差率 | GB/T 24218.1-2009 |  | ● |  | ● |  |
|  | 单位面积质量变异系数 | GB/T 24218.1-2009 |  | ● |  | ● |  |
|  | 断裂强力 | GB/T 24218.3-2010 |  | ● |  | ● |  |
|  | 断裂伸长率 | GB/T 24218.3-2010 |  | ● |  | ● |  |

# （六）非织造布检验项目（执行FZ/T 64078-2019）标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位面积质量偏差率 | GB/T 24218.1-2009 |  | ● |  | ● |  |
|  | 单位面积质量变异系数 | GB/T 24218.1-2009 |  | ● |  | ● |  |
|  | 纵横向断裂强力 | GB/T 24218.3-2010 |  | ● |  | ● |  |
|  | 纵横向断裂伸长率 | GB/T 24218.3-2010 |  | ● |  | ● |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

注： （1）如产品缺少或无对应产品质量等级，按对应的产品标准中最低等级考核。

三、判定规则

（一）依据标准

# GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

# FZ/T 63001-2014 缝纫用涤纶本色纱线

# GB/T 398-2018 棉本色纱线

# GB/T 5324-2009 精梳涤棉混纺本色纱线

# FZ/T 12001-2015 转杯纺棉本色纱

# FZ/T 71005-2014 针织用棉本色纱

# FZ/T 63001-2014 缝纫用涤纶本色纱线

# GB/T 22848-2022针织成品布

# GB/T 22847-2009 针织坯布

# FZ/T 64012-2013卫生用水刺法非织造布

# FZ/T 64052-2014短纤热轧法非织造布

# FZ/T 64005-2021卫生用薄型非织造布

# FZ/T 64034-2014纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法非织造布

# FZ/T 64033-2014 纺粘热轧法非织造布

# FZ/T 64078-2019熔喷法非织造布

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。