江门市新会区水泥产品质量监督抽查实施细则

(2024年版)

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

通用硅酸盐水泥：2024年6月1日前抽样且执行标准GB 175-2007：每批次抽取的样品数量不得少于16kg，将样品均分为两份，每份至少8kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。执行标准GB 175-2023：每批次抽取的样品数量不得少于20kg，将样品均分为两份，每份至少10kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

砌筑水泥：每批次抽取的样品数量不得少于16kg，将样品均分为两份，每份至少8kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）通用硅酸盐水泥（2024年6月1日前抽样且执行标准GB 175-2007）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 氧化镁 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 烧失量 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 不溶物 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 氯离子 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 凝结时间 | GB/T 1346-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 安定性 | GB/T 1346-2011 GB/T 750-1992 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 强度 | GB 175-2007 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 水溶性铬（Ⅵ） | GB 31893-2015 | ● |  | ● |  |  |

（二）通用硅酸盐水泥（执行标准GB 175-2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 氧化镁 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 烧失量 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 不溶物 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 氯离子 | GB/T 176-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 凝结时间 | GB/T 1346-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 安定性 | GB/T 1346-2011 GB/T 750-1992 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 强度 | GB 175-2007 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 细度 | GB 175-2023 GB/T 8074-2008 GB/T 1345-2005 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 水溶性铬（Ⅵ） | GB 31893-2015 | ● |  | ● |  |  |

（二）砌筑水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 176-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 氯离子 | GB/T 176-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 水泥中水溶性铬(Ⅵ) | GB 31893-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 细度 | GB/T 1345-2005 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 凝结时间 | GB/T 1346-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 沸煮法安定性 | GB/T 1346-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 保水率 | GB/T 3183-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 强度 | GB/T 3183-2017 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  | ● |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

注：1.检验机构在接收样品时，必须认真检查样品的封样单是否完整以及样品是否完好。

2.方法标准中有基准法和代用法时，当检验结果为临界值时以基准法结果为准。

3.当硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥中氧化镁含量超过5％时，应进行压蒸安定性检验，压蒸安定性检验合格后，则水泥中氧化镁允许放宽至6％。

4.当A型矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥中氧化镁含量超过6％时，需进行压蒸安定性试验并合格。

5.当样品在寄送过程中保存不当受潮时，应考虑重新抽取样品。

6.应在取样之日起10天内完成水泥安定性检验。

7.放射性项目如果被检企业明示产品用途，按照明示用途进行判定；如果企业无明示，按照建筑主体材料要求进行判定。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》；

GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》

GB/T 3183-2017《砌筑水泥》；

GB 31893-2015《水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法》；

GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》；

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。