江门市新会区农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

每批次样品抽取4m2/张×2张，其中1张作为检验样品，1张作为备用样品。取样时，应在样品上标明卷曲方向。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。见下表。

| 产品小类 | 产品名称 | 检验依据 | 抽样单中需注明内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农用薄膜、农用棚膜 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | GB 4455-2006、GB/T 4455-2019 | 1.样品公称厚度； 2.类别：透明性（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ）与功能代号（A/B/C），例：透明型聚乙烯普通棚膜应注明类别为：Ⅰ型A类 3.生产日期 |
|  | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | GB 13735-2017 | 1.样品公称厚度； 2.类别（Ⅰ/Ⅱ类） |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

# （一）农用薄膜、农用棚膜（农业用聚乙烯吹塑棚膜）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB 4455-2006 GB/T 4455-2019 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 断裂伸长率/断裂标称应变（纵、横向） | GB 4455-2006 GB/T 4455-2019 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | GB 4455-2006 GB/T 4455-2019 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 透光率a | GB 4455-2006 GB/T 4455-2019 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 雾度a | GB 4455-2006 GB/T 4455-2019 |  | ● |  | ● |  |

备注：a 为Ⅰ型聚乙烯耐老化棚膜和聚乙烯流滴耐老化棚膜要求

（二）农用薄膜、农用棚膜（聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB 13735-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 厚度偏差 | GB 13735-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB 13735-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 |  | ● |  | ● |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 4455-2006 《农业用聚乙烯吹塑棚膜》（适用于2020年7月1日之前生产的产品）

GB/T 4455-2019 《农业用聚乙烯吹塑棚膜》（适用于2020年7月1日及之后生产的产品）

GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》

相关的法律法规、部门规章和规范、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。