江门市新会区热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对直条热轧带肋钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取1捆，在该捆中抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷热轧带肋钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 屈服强度Rel | GB/T 1499.2-2018 GB/T 28900-2022 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 抗拉强度Rm |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比R0m/ R0eL |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比R0eL/ ReL |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 最大力总延伸率Agt |  |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 化学 成分 | C | GB/T 4336-2016 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Si |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | Mn |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | P |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | S |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 碳当量Ceq |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工艺性能 | 弯曲性能 | GB/T 1499.2-2018 GB/T 28900-2022 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 反向弯曲性能 | GB/T 1499.2-2018 GB/T 28900-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 尺寸外形 | 横肋高h1 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 肋间距l |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 横肋末端最大间隙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每米弯曲度 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 重量偏差 |  | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 金相组织 |  | GB/T 1499.2-2018 GB/T 13298-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 表面标志 |  | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 1499.2-2018 《钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中做出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。