项目榜单

| 榜单名称 | 锂离子电池用铁系正极补锂剂关键制备技术研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023.12.1 | 计划完成时间 | 2025.12.31 |
| 榜单具体内容 | 1、关键技术问题 正极补锂前驱体材料一致性和粒径可控调节。正极补锂前驱体材料是正极补锂添加剂的基石，其物性参数直接影响了正极补锂添加剂的整体性能，因此前驱体的材料一致性、粒径大小、颗粒稳定性的可控制备显得至关重要。 正极补锂材料高温晶相烧结生长环境和杂质控制。高温烧结过程是正极补锂添加剂合成的关键步骤，反应气氛、反应温度、反应时间、变温速率等烧结参数都会直接对正极补锂材料的形貌、结构及性能产生巨大的影响。 正极补锂材料的界面钝化改性和活性控制。正极补锂材料多为富锂材料，极易和空气中的水蒸气和二氧化碳等物质反应，形成残碱，对电池正极浆料的加工影响极大，容易造成凝胶；同时，正极补锂材料脱锂界面活性较高，在电池体系中高电位环境下易与液相电解质发生副反应，对电池性能造成影响，严重时会危及电池安全性。 - 关键核心技术 - 固/液双相协同合成技术。通过结合固相法和液相法的技术优势，实现正极补锂剂前驱体的可控制备，提高材料颗粒稳定性的同时，粒径分布均一，整体性能更加突出。 梯度动态控温烧结技术。通过梯度动态控温，实现前驱体原料预熔、晶相成型、晶相生长、晶相稳固、退火结束等多阶段的精准温度调节，智能热量补偿，达到控制正极补锂材料晶相平稳生长，晶型均匀，界面完整，高纯低杂的目的。 - 纳米钝化沉积封装技术。通过体相掺杂、离子萃取和原子层沉积等方式构建纳米LiaMOb钝化层，进而对正极补锂材料进行界面钝化和致密封装，增强整体材料稳定性，解决材料在空气中极不稳定、加工难、性能不稳定等问题。 - 预期指标 - （1）技术指标 - ①0.05C充电克容量≥750mAh/g； - ②Fe溶出≤20ppm； - ③比表面积为1-5m2/g； - ④水分≤500ppm； - ⑤将补锂剂添加到LFP电池中，电池能量密度提升≥4%。 - （2）经济指标及其他 - ①建设正极补锂剂中试生产线，年产能达到100吨； - ②新增销售收入2000万以上； - ③申请发明专利5项以上。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 本项目实施成功，突破现有铁系正极补锂剂大规模制备关键技术难题，可实现铁系正极补锂剂大规模制备，所制备出的铁系正极补锂剂可应用至下游锂离子储能电池。本项目所制备出的铁系正极补锂剂能够提升储能电池的寿命，解决储能电池目前最关键技术难题，助力下游储能电池企业开发出大容量、长寿命储能锂离子电池。随着下游锂电池市场的快速发展，正极补锂剂具有良好的市场前景。 本项目完成后预计实现的效益目标如下：在广东省内形成正极补锂剂的中试生产线，年产能达到100吨，在项目执行期内，实现营业收入超过2000万，培养专业技术人才10名，正极补锂剂成功应用到3家不同锂电池企业。 |  |  |