项目榜单

| 榜单名称 | 用于第三代功率半导体碳化硅模块的AMB陶瓷覆铜基板产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料 |  |  |
| 启动时间 | 2023年1月 | 计划完成时间 | 2026年12月 |
| 榜单具体内容 | 项目关键烧结焊料、核心工艺技术及烧结装备皆主自研发、独立可控。与国外的一步法工艺相比，本项目采用自主开发的两步法工艺进行生产，可实现更好的性能提升和成本降低。项目产品核心参数已达到国际先进水平，是车规级、航天航空级可靠性的有效保障。 任务建设内容：面向功率器件的高温、高功率密度服役环境的封装需求，设计机械强度高、热膨胀系数小、热腐蚀性能好、摩擦系数小、高导热性、耐热性高、耐冲击的AMB陶瓷覆铜基板，开发出： 1）适合陶瓷覆铜基板制备的银铜钛活性焊膏配方，实现关键钎焊材料自主可控； 2）银铜钛活性焊膏烧结生产工艺Active Metal Brazing（AMB）及相关烧结设备，打破国外垄断； 3）陶瓷覆铜基板厚铜及焊料层的电路蚀刻及表面处理工艺，自研相关蚀刻机表面处理设备，打破国外垄断。 核心技术和服务指标： 1）使用C-SAM,在分辨率50um的测试条件下，空洞率<0.2%； 2）剥离强度>15N/mm； 3）在-55~150℃，保持15分钟，转换时间<10s的测试条件下，冷热冲击寿命大于5000次； 4）可焊性>95%； 5）使用300um的Al线,在剪切速率500um/s,剪切高度≤30um的测试条件下，打线性能达到剪切力≥1000gf，铝线残留面积≥50%； 6）申请发明专利2项。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 至2026年达产后，具备年产100万片用于第三代功率半导体碳化硅模块的AMB陶瓷覆铜基板的生产能力，产值超3亿元人民币，纳税1500万。 项目产品是第三代半导体SiC器件封装的关键基础材料，解决国内高端功率电子封装用陶瓷基板的“卡脖子”问题。 申报项目产品为用作高压大电流功率器件中碳化硅芯片的封装载板，是第三代半导体SiC器件封装的关键基础材料。项目产品有效突破国外活性钎焊（AMB）技术封锁，成功解决国内高端功率电子封装用陶瓷基板的“卡脖子”问题，改写了一直以来这一关键产品及关键原材料依赖进口、受制于进口的局面。 项目产品终端应用领域包括新能源汽车、轨道交通、航空航天、智能电网等，新能源汽车市场潜力最为强劲，规模达到万亿级别。 项目完成后产品将突破国外AMB技术封锁，满足国内新能源汽车、军工、航空航天、光伏储能、特高压电网等第三代功率半导体领域的AMB陶瓷覆铜基板应用需求。 |  |  |